第三篇 路基、路面及排水设计说明

- 设计依据

设计依据：交通部颁布的《公路工程技术标准》JTG B01-2014、 《公路路线设计规范》JTG D20-2006、《公路路基设计规范》JTG D30-2015。

- 采用规范标准

本项目主要采用的规范和标准如下：

(一)《工程建设标准强制性条文(公路工程部分)》(2002年)

(二)《公路工程技术标准》JTG B01-2014

(三)《公路环境保护设计规范》JTG B04-2010

(五)《公路路基设计规范》JTG D30-2015

(六)《公路水泥混凝土路面设计规范》JTG D40-2011

(七)《公路路线设计规范》JTG D20-2017

(八)《公路路面基层施工技术细则》 JTG/ F20-2015

(九)《公路路基施工技术规范》 JTG F10-2006

(十)《公路排水设计规范》JTJ D33-2012

(十一)《公路勘测细则》JTG/T C10-2007

(十二)《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）

其它国家、行业、地方现行执行规范、规程、标准。

# 三、路基设计

- 路基设计原则

充分利用既有路，并保证路基具有足够的强度、稳定性和耐久性，符合安全适用、技术经济合理的要求，符合环境保护的要求。充分利用当地建筑材料，加强排水设施和路基防护工程设计，以保证改造后路基稳定、排水通畅、无大病害、便于养护。

- 路基横断面布置

本项目为设计速度20km/h的机耕道，路基宽度为5.0、4.0米，结合《公路工程技术标准》的相关规定及业主要求，本项目采用单车道4.0m的混凝土路面。

路拱横坡

行车道路拱横坡2％。本项目按Ⅰ类加宽值取半进行加宽。

- 超高方式

路基最大超高为4%，路基超高方式绕中线一起旋转。

- 一般路基设计

#### 1路堤边坡

路堤边坡形式和坡率应根据填料的物理力学性质、边坡高度和工程地质条件确定。地基情况良好时一般采用如下形式：

边坡高度小于8m时，路堤边坡坡率采用1:1.5；边坡高度大于8米小于20米的时，0-8米边坡坡率1:1.5，8-20米边坡坡率1:1.75，分级边坡间设置宽度2米的平台。

本项目路基成型多年，边坡已基本趋于稳定，为节约工程造价，本次设计边坡取值基本按既有边坡坡比取值1:0.5。

#### 2路堑边坡

挖方边坡坡度根据岩性、地质构造、岩石的风化破碎程度、边坡高度、地下水、地面水情况确定边坡坡率，岩质及胶结好的碎石土边坡坡率一般为1:0.5～1:0.75；土质边坡坡率一般为1:0.75～1:1.25。挖方边坡每一级坡高控制在十米以内，分级边坡间设置宽度2米的平台。

#### 3填方路基施工基本要求

1)、填土前，必须将原地面上的杂草、树根、农作物残根、腐殖土、垃圾杂物全部清除，并应将路堤填筑范围内清理留下的坑、洞、墓穴填平，用原地的土或砂质土回填，分层夯实至填筑高度。

2)、填筑路堤的土方，不得使用淤泥、腐殖土，或含杂草、树根等以及含水饱和的湿土。所用填土应与旧路基相同最好，否则，宜选用透水性较好的土。填料应满足填料最小强度（CBR）、填料最大粒径和压实度的要求，要求见本篇说明“（八）”。

3)、填土过程中，应由路中向路边进行。可分段分层填筑，先填低洼地段，后填一般路段，须保持有一定的路拱和横坡，随时防止雨水聚集，影响填方质量。

4)、填方必须根据路基设计断面分层填筑、分层压实。分层厚度，一般夯实不宜超过20cm。路基填筑压实的宽度应不小于设计宽度，以便最后削整边坡。严禁边坡不足，进行帮宽贴坡。

5)、为使新、老土密结粘合，旧路帮宽必须挖成阶梯以利分层搭接，当新填土方纵向划分若干路段施工时，亦应留有阶梯，以便逐层相互搭接进行压实

4挖方路基施工要求

1)、土方开挖应自上而下进行，不得乱挖超挖，严禁掏底开挖。

2)、开挖过程中，应采取措施保证边坡稳定。开挖至边坡线前应预留一定的宽度，预留的宽度应保证刷坡过程中设计边坡线外的土层不受扰动。

3)、开挖至零填、路堑路床部分后，应尽快进行路床施工；如不能及时进行，宜在设计路床顶标高以上预留至少30cm后的保护层。

4)、应采取临时排水措施，保证施工作业面不积水。

5)、挖方路基路床顶面终止标高，应考虑因压实而产生的下沉量，其值通过试验确定。

- 特殊路基

本段特殊路基主要为水田淤泥路基，本次设计采用全部挖除，换填片块石等透水性材料进行处理。换填后应进行压实，其压实度应不小于规范要求。在施工过程中，根据现场监理、业主同意后可适当调整软基换填的深度及长度。

- 半填半挖路基设计

对于半填半挖路基，为了减小路基纵向、横向的不均匀沉降，挖方路基部分在路槽下超挖80cm后回填土压实。路基纵向填挖交界处超挖处理渐变长度不得小于10m。对于填方路基部分，当地面坡度陡于1：5时，其基底采取挖台阶措施，台阶宽度不小于2.0m，并在台阶底部挖成向内倾斜2～4％的反坡。

- 新旧路基衔接

本项目为既有路改造项目，为减少工程造价，原则上在满足四级路线形指标的情况下最大程度的利用既有路基，因此存在新旧路基衔接处理问题。

填方路基段衔接处理主要有两种方式：其一具备放坡条件时，拓宽路基按放坡处理，采用挖台阶的方式拓宽到既有路基内侧不小于1m，台阶宽度不小于2m，拓宽部分回填砂砾石；其二不具备放坡条件时，设置路肩挡土墙收坡，拓宽部分采用砂砾石填筑。压实度应满足规范相应要求。

挖方路基段衔接处理主要有两种方式：其一既有边坡整体稳定性较好，既有边坡岩体具备放坡条件时，拓宽时可参考原路堑边坡坡率进行拓宽处理；其二地形陡峻或有拆迁控制不具备放坡条件时，设置路堑挡土墙收坡。

- 路基压实度标准与压实度及填料强度要求

（1）路基填料及压实度标准

路基填料及路床土最小强度和压实度要求

填方路基应分层铺筑，均匀压实。路基压实度及填料要求如下表所示，路槽地面土基在不利季节应对达到中湿和干燥状态，不能满足上述要求时应采取措施提高土基强度。

路床土最小强度和压实度要求表

| 项目分类 | 路面底面以下深度 （m） | 填料最小强度 （CBR） | 压实度 （%） | 填料最大粒径 （mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填方路基 低填及挖方路基 | 0～0.3 | 5 | 94 | 100 |
|  | 0.3～0.8 | 3 | 94 | 100 |
| 上路堤 | 0.8～1.5 | 3 | 93 | 150 |
| 下路堤 | 1.5以下 | 2 | 90 | 150 |

（2）填石路堤压实度标准及填料要求

不同强度的石料，应分别采用不同的填筑层厚和压实控制标准。填石路堤的压实质量标准宜用孔隙率作为控制指标，并符合以下要求。

硬质石料压实度质量控制标准

| 项目分类 | 路面底面以下深度（m） | 摊铺层厚度 （mm） | 最大粒径 （mm） | 压实干密度（KN/m3） | 孔隙率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上路堤 | 0.8～1.5 | ≤400 | 小于层厚2/3 | 由试验确定 | ≯23 |
| 下路堤 | 1.5以下 | ≤600 | 小于层厚2/3 | 由试验确定 | ≯25 |

中硬石料压实度质量控制标准

| 项目分类 | 路面底面以下深度（m） | 摊铺层厚度 （mm） | 最大粒径 （mm） | 压实干密度（KN/m3） | 孔隙率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上路堤 | 0.8～1.5 | ≤400 | 小于层厚2/3 | 由试验确定 | ≯22 |
| 下路堤 | 1.5以下 | ≤500 | 小于层厚2/3 | 由试验确定 | ≯24 |

软质石料压实度质量控制标准

| 项目分类 | 路面底面以下深度（m） | 摊铺层厚度 （mm） | 最大粒径 （mm） | 压实干密度 （KN/m3） | 孔隙率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上路堤 | 0.8～1.5 | ≤300 | 小于层厚 | 由试验确定 | ≯20 |
| 下路堤 | 1.5以下 | ≤400 | 小于层厚 | 由试验确定 | ≯22 |

# 四、路基、路面排水系统设计说明

## （一）设计原则

设置完善的排水体系，及时有效地排除路基范围内的地表水，确保路基、路面稳定与行车安全。

公路排水不应与沿线水利设施发生冲突。

## （二）路基排水

路基排水由新建0.4×0.4m（1:0.5）梯形排水沟组成。雨水利用坡面漫流汇入边沟后，由桥涵排除路基范围。

## （三）路面排水

一般路段路面雨水利用坡面漫流直接汇入边沟，经边沟进入桥涵构造物排除路基范围。

# 五 取土、弃土设计方案、环保及节约用地措施

## （一）取土、弃土场设计方案

本项目挖土方1347立方米，填方927立方米，弃方420立方米。弃土场由业主另行指定，弃土运距暂按3km计。弃场土场应覆土绿化或复耕，尽量做到不破坏沿线周围的风景，使线路与周围的环境协调一致，浑然一体。

## （二）环保及节约用地措施

本项目遵照中华人民共和国交通部交公路发[2004]164号《印发关于在公路建设中实行最严格的耕地保护制度的若干意见的通知》精神，基本做到规范用地、科学用地、合理用地和节约用地。公路用地范围确定为：公路路堤两侧排水沟外边缘(无排水沟时为路堤或护坡道坡脚)以外，或路堑坡顶以外1.0m范围内的土地。

# 六、路面设计

# （一）设计参数

（1）道路等级：通社道路《参照四川省通村公路技术指南-交路养函[2004]15号》；

（2）设计标准轴载：BZZ-100；

（3）设计车速：20公里/小时

（4）设计基准期：10年；

（5）水泥砼面层弯拉强度：≥4.0MPa。

（6）路面材料设计参数取值如下：

依据沿线地质情况及相关规范，新建段土基模量取值为：36（MPa）。

（7）各结构层竣工验收弯沉:

| 结构层 | 结构类型（0.01mm） |
| --- | --- |
| 土基顶面 | 322.9 |

（二）路面结构组合

1.新建水泥混凝土路面段

路面组成为：

面层：20cm水泥砼面层（新建）

基层：20cm级配碎石基层

（四）水泥混凝土路面材料要求

1、水泥混凝土路面面层

水泥采用普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥均可。

要求水泥抗折强度、抗压强度符合下表规定：

| 交通等级 | 中、轻交通 |  |
| --- | --- | --- |
| 龄期(d) | 3 | 28 |
| 抗压强度(MPa),≥ | 16.0 | 42.5 |
| 抗折强度(MPa),≥ | 3.5 | 6.5 |

要求水泥的化学成分和物理指标如下：

| 水泥性能 | 中、轻交通路面 |
| --- | --- |
| 铝酸三钙 | 不宜>9.0% |
| 铁铝酸三钙 | 不宜<12.0% |
| 游离氧化钙 | 不得>1.5% |
| 氧化镁 | 不得>6.0% |
| 三氧化硫 | 不得>4.0% |
| 碱含量 | 怀疑有碱性活集料时，≤0.6%；无碱性活集料时，≤1.0% |
| 混合材种类 | 不得掺窑灰、煤矸石、火山灰和粘土 |
| 出磨时安全性 | 蒸煮法检验必须合格 |
| 标准粘度需水量 | 不宜>30% |
| 烧失量 | 不得>5.0% |
| 比表面积 | 宜在300~450m2/kg |
| 细度 | 筛余量不得>10% |
| 初凝时间 | 不早于1.5h |
| 终凝时间 | 不迟于10h |
| 28d干缩率 | 不得>0.10% |
| 耐磨性 | 不得>3.6kg/m2 |

注：28d干缩率和耐磨性试验方法采用《道路硅酸盐水泥》(GB13693)标准。

水泥砼路面粗集料应使用质地坚硬、耐久、洁净的碎石、碎卵石和卵石，并应符合Ⅲ级粗集料的要求，具体如下：

碎石、碎卵石和卵石技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 碎石压碎指标（%） | <20 |
| 卵石压碎指标（%） | <16 |
| 坚固性（按质量损失计%） | <12 |
| 针片状颗粒含量（按质量计%） | <20 |
| 含泥量（按质量计% ） | <1.5 |
| 泥块含量（按质量计%） | <0.5 |
| 有机物含量（比色法） | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3）质量计%） | <1.0 |
| 岩石抗压强度 | 火成岩不应小于100MPa，变质岩不应小于80MPa，水成岩不应小于60MPa |
| 表观密度 | >2500kg/m3 |
| 松散堆积密度 | >1350kg/m3 |
| 空隙率 | <47% |
| 碱集料反应 | 经碱集料反应试验后，试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验龄期的膨胀率应不小0.10% |

用作路面混凝土的粗集料不得使用不分级的统料，应按最大公称粒径的不同采用2~4个粒级的集料进行掺配，并应符合下表的要求。卵石最大公称粒径不宜大于19.0mm；碎卵石最大公称粒径不宜大于26.5mm；碎石最大公称粒径不应大于31.5mm。碎卵石或卵石中粒径小于75μm的石粉含量不宜大于1%。

粗集料级配范围

| 粒 径 级 配 类 型 |  | 方筛孔尺寸(mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.36 | 4.75 | 9.50 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 |
|  |  | 累计筛余(以质量计)(%) |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 成 级 配 | 4.75~16 | 95~100 | 85~100 | 40~60 | 0~10 |  |  |  |  |
|  | 4.75~19 | 95~100 | 85~95 | 60~75 | 30~45 | 0~5 | 0 |  |  |
|  | 4.75~26.5 | 95~100 | 90~100 | 70~90 | 50~70 | 25~40 | 0~5 | 0 |  |
|  | 4.75~31.5 | 95~100 | 90~100 | 75~90 | 60~75 | 40~60 | 20~35 | 0~5 | 0 |
| 粒 级 | 4.75~9.5 | 95~100 | 80~100 | 0~15 | 0 |  |  |  |  |
|  | 9.5~16 |  | 95~100 | 80~100 | 0~15 | 0 |  |  |  |
|  | 9.5~19 |  | 95~100 | 85~100 | 40~60 | 0~15 | 0 |  |  |
|  | 16~26.5 |  |  | 95~100 | 55~70 | 25~40 | 0~10 | 0 |  |
|  | 16~31.5 |  |  | 95~100 | 85~100 | 55~70 | 25~40 | 0~10 | 0 |

细集料应采用质地坚硬、耐久、洁净的天然砂、机制砂或混合砂，并应符合Ⅲ级细集料的要求，具体如下：

细集料技术指标

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 机制砂单粒级最大压碎指标(%) | <30 |
| 氯化物(氯离子质量计%) | <0.06 |
| 坚固性(按质量损失计%) | <10 |
| 云母(按质量计%) | <2.0 |
| 天然砂、机制砂含泥量(按质量计%) | <3.0 |
| 天然砂、机制砂泥块含量(按质量计%) | <2.0 |
| 机制砂MB值<1.4或合格石粉含量(按质量计%) | <7.0 |
| 机制砂MB值≥1.4或不合格石粉含量(按质量计%) | <5.0 |
| 有机物含量(比色法) | 合格 |
| 硫化物及硫酸盐（按SO3）质量计%） | <0.5 |
| 轻物质(按质量计%) | <1.0 |
| 机制砂母岩抗压强度 | 火成岩不应小于100MPa，变质岩不应小于80MPa，水成岩不应小于60MPa |
| 表观密度 | >2500kg/m3 |
| 松散堆积密度 | >1350kg/m3 |
| 空隙率 | <47% |
| 碱集料反应 | 经碱集料反应试验后，由砂配制的试件无裂缝、酥裂、胶体外溢等现象，在规定试验龄期的膨胀率应不小0.10% |

细集料的级配要求应符合下表的规定，路面用天然砂宜为中砂，也可使用细度模数在2.5~3.5之间的砂。同一配合比用砂的细度模数变化范围不应超过0.3，否则，应分别堆放，并调整配合比重的砂率后使用。

细集料级配范围

| 砂分级 | 方筛孔尺寸(mm) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 1.18 | 2.36 | 4.75 |
|  | 累计筛余(以质量计)(%) |  |  |  |  |  |
| 粗砂 | 90~100 | 80~95 | 71~85 | 35~65 | 5~35 | 0~10 |
| 中砂 | 90~100 | 70~92 | 41~70 | 10~50 | 0~25 | 0~10 |
| 细砂 | 90~100 | 55~85 | 16~40 | 0~25 | 0~15 | 0~10 |

4、天然砂砾石调平层

天然砂砾石调平层压实度（重型击实标准）要求不低于96%，CBR值为40%。其级配见下表;

天然砂砾石调平层参考级配范围

| 筛孔 | 37.5 | 31.5 | 26.5 | 16 | 9.5 | 4.75 | 1.18 | 0.6 | 0.075 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垫层 | 100 | 85~100 | 65~85 | 42~67 | 20~40 | 10~27 | 8~20 | 5~20 | 0~10 |

# 八、施工方案及注意事项

- 路基部分

1.路基施工应严格按照《公路路基施工技术规范》以及其它有关规范和规定的要求办理。

2.填方基底和防护工程基础开挖后，若发现地质与设计不符或岩土力学指标不能满足设计要求时，应及时通知相关单位。

3.路基压实度必须满足设计要求，并按照《公路路基施工技术规范》的规定进行验收。

4.为避免路基外侧土水沟渗水入路基，在土水沟侧路肩位置向下设置40cmX25cm，C30混凝土截水墙。

5.路堑边坡施工

1）路堑边坡施工应做好临时排水措施，以确保路堑边坡稳定。开挖前应先做好地表截排水设施，再开挖土石方。临时排水措施应尽量与永久排水措施相结合。

2）施工过程中应记录坡面地质情况和地下水出露情况，发现地质和地下水出露情况与设计不符，应及时通知设计单位和相关部门。

5.挡土墙施工

1）挡土墙基础开挖后，若发现地质条件与设计不符，应立即通知相关单位。挡土墙基底承载力必须满足设计要求，基坑开挖夯实后应立即进行基底承载力检测。

2）挡土墙基础采用分段跳槽开挖，分段长度按设计图纸中所示。开挖时须注意基坑支护，开挖后应立即施工挡土墙及墙后回填，严禁开挖基坑长时间暴露。

3）挡土墙基础埋深不小于1m。 挡土墙趾前地面倾斜时，墙趾距地表水平距离不小于2.5m。

4）整个挡土墙施工过程中，不得出现水平施工缝。

5）片石砼挡土墙的片石掺量必须符合要求，砼应填塞饱满、均匀。片石采用的石料为不易风化的石块。

6）当墙底基础为岩石时，应注意岩面的倾向和粗糙度。当岩面倾向于路基外侧或岩面光滑时，应进行植筋，并现浇砼与挡土墙基础连接牢靠。

7）挡土墙与涵洞衔接处宜设置一道沉降缝。此时需要注意沉降缝与涵洞轴线平行。

6.全路路用填料，必须通过试验进行选择，以满足路基填料最小强度(CBR)的要求。由于《规范》对上、下路床及上、下路堤填料强度要求不同，施工时应根据填料料源情况进行合理调运、精心安排，以避免将强度CBR值高的填料提前在路床以下路堤填筑中用完，而出现路床填料缺乏现象。

7.路堤与桥、涵洞(通道)台背连接处过渡段的路基填筑应结合邻近路段土石方情况，优先采用中风化岩石中的碎石以满足台背填料要求，施工时应合理调配土石方。

9.路基应达到规定的压实度、平整度、路拱横坡度以及土基顶面弯沉值达到设计要求后，方能进行路面垫层、底基层和基层施工。

10.路堑开挖应注意飞石对周围管网电线、天然气管以及邻近建筑物的影响，应采用松动爆破，严禁采用大爆破。

11.根据现场自然环境，材料供应，施工进度，加强现场试验工作，选定最佳配合比方案及施工方法，指导现场施工，以确保质量。

12.严格把好质量关，健全施工监理组织，完善质量检查方法，做到各工序的产品试验指标均达到设计要求后方能进行下道工序，避免不合格产品进入下道工序以影响质量，造成返工。

13.未尽事宜按有关规范、规定办理。

- 路面部分

1．路面开工前和施工中应严格按照本项目招标文件的技术规范及《公路水泥混凝土路面施工技术细则》JTG/T F30-2014、《公路路面基层施工技术细则》(JTG/TF20-2015)等所规定的施工工艺及质量检查验收标准进行施工。

2．水泥混凝土的配合比；基层和面层等混合料的配合比、用水量等均应在开工前通过试验进一步确定，并在施工中严格控制，保证达到设计要求的各项技术指标。

3．基层混合料配料必须准确，摊铺、洒水、拌和应均匀；碾压应及时、充分；碾压后必须保湿养生。

4．基层施工时，应加强现场的排水设施，以便降雨时，降在路基范围的雨水能及时排走，确保工程质量。

5．路面基层形成初期必须限制重型车辆通行，确保路面质量和平整度。

6．为确保路面施工质量，承包商应建立健全质量管理体系，严格工序管理，遵照有关规范、规程，精心组织施工；应配置集料、试验、生产、运输、摊铺、碾压、检测等现代化成套设备，并配备合格的试验、质检人员，以保证优质高效地进行施工。避免出现局部结构层厚度不足、强度不足、松散、离析等情况。

7.其它未尽事宜参照有关规范、规定办理。

- 其它说明

(一)各个分项工程的承建单位应充分研究公路平面总体设计及相关设计图纸，准确领会设计意图，及时准确地做好各个分项工程的衔接工作：

1、路基与路面工程的衔接。施工单位在挖路槽和填筑路床时，注意要按照设计路面厚度确定最后的开挖和填筑高程，不要开挖深度超过可能的路面厚度、填筑顶高程不要低于路面结构层底。

2、排水设施之间及其它构造物与排水设施之间的衔接。

3、与交通工程的衔接。

4、路基防护与排水的衔接。

5、路基下边坡与路堑上边坡之间的衔接。

(三)凡本说明未提及的有关设计要点、注意事项和施工要求，均按本项目相关图纸和《公路路基施工技术规范》(JTG  F10-2006)、《公路路基设计规范》(JTG  D30-2015)等规范的有关规定办理。